## Slide 1: 螺栓扭力測試

## Slide 2: 工場安全規則
穿上合適安全裝備（安全鞋)
在工場內不得跑跳追逐
須使用適當的工具，檢查一切工具和設備
工具使用注意力度，以防手滑受傷
工具用後須放回原處；堆塞和凌亂的工作檯面是非常危險的

## Slide 3: 螺栓扭力測試工作步驟
安裝 M6 A2-70 螺絲在螺絲測試工具上；再用扭力板手收緊螺絲
正確調校扭力板手
將螺絲扭斷

## Slide 4: 材料/工具
M6 A2-70 螺絲
夾具
平介
螺母

## Slide 5
螺絲安上坑槽
背面安上平介和螺母

## Slide 6: 扭力板手 配上套筒10

## Slide 8: 卡尺 量度螺絲長度

## Slide 9: 扭力為24Nm時螺絲斷裂 每提升一扭力，大約拉長１～４ｍｍ不等 接近斷裂時會拉更長，變化較大

## Slide 10: A2-70螺絲
不銹鋼螺栓標準
A類表示奧氏體鋼A1～A5。
  A 代表奧氏體不銹鋼
2 代表是304材料
第二部分數字50、70、80表示產品的性能等級，其數位為公稱抗拉強度的1/10。
  70代表標准的抗拉力度不得小於700MPa